硅藻泥工艺操作专项职业能力考核规范

一、定义

运用常用的硅藻泥施工设备和材料，掌握硅藻泥工艺操作的技法，在硅藻泥施工中完成对硅藻泥墙面工艺的搅拌施工、造型施工、抛光施工的能力。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、职业能力标准与鉴定内容

| 能力名称：硅藻泥工艺操作 职业领域：硅藻泥工艺操作 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| 搅拌施工 测试 | 1.能在搅拌时要注意先加水、矿物母料，再加硅藻泥 2．能做到高速搅拌5分钟，停15分钟，再高速搅拌5分钟 3．能进行刮批，在刮批过程中上料厚度能均匀，手法流畅，半干时收平所有钢板痕迹 | 1.各种材料的添加比例和添加的先后顺序 2.搅拌的时间和方法 3.搅拌的均匀程度 4.刮批的技法 | 30% |
| 造型施工 | 1.弹涂喷点施工工艺 2.几何格条施工工艺 3.镂空印施工工艺 4.美图抠施工工艺 5.绣丽印施工工艺 6.梦幻创施工工艺 | 1.颗粒大小的判断 2.空压机的使用方法 3.施工的均匀程度 4.异色的处理方法 5.修补的处理方法 6.造型制作的熟练程度 7.印花、抠图、粘贴、割撕、拉托的处理方法 | 40% |
| 抛光施工 测试 | 1．能用不锈钢钢板把喷涂模板轻轻收一遍，手挽要流畅上、下、左、右短距离收，不要太长以免出现钢板痕迹 2．能进行二次抛光 3．能将模板清扫、整理干净 | 1．一次轻收的技法 2．二次抛光的技法 3．模板整理的技法 | 30% |

四、鉴定要求

（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的硅藻泥工艺专业知识及实际操作经验；每个考评组中不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采取实际操作考核。技能操作考核时间为60分钟。

（四）鉴定场地和设备要求

1.场地要求

每工位约4m2面积，场地内至少布置是十个工位，方便施工，照明良好，通风良好。还需配备主考室及候考室。

2.设备要求

材料：60*80CM的雪弗板若干张，硅藻泥若干箱，矿物母料若干包

设备：搅拌器若干个，空压机若干台，

工具：滚筒若干个，专用不锈钢钢板若干个以及配套常用工具。